艾灸（颈痛、强肾、腰痛、镇痛）产品技术参数

- 产品性能、规格及材料结构：

1.产品具有医疗器械批准许可；

2.产品具有相关疾病治疗功效，四种产品可分型；

3.发热部长度：约90±5，发热部宽度约±5,药面直径约±5；

4.由自动发热体和热熔药膏组成，自动发热体为砭石，热熔药膏主要成分有麻黄、白芥子、细辛等；

- 性能指标：

- 外观：发热包整齐，洁净，无污迹，不允许破裂，膏药与发热体无剥离，胶带完好

- 升温时间：开袋后接触空气升温，升温时间（min）：≦20，最高升温（℃）≦60，持续时间（h）≧6

- 可控温度值：3℃-7℃

三、检验方法：

- 外观：产品沉入水中，减压1min，不允许有气泡连续产生,常规横纵拉力下不出现破损；

- 透湿度：应在6.0g/(㎡*24h)以下，氧气过度应在11.8cm³/（㎡*d*0.1mpa）以下；

- 剥离强度：粘贴翼易于剥离；

- 持粘性：试验期间，贴于不锈钢板上试样顶端下滑不超过2.5mm。